## Slide 1
Viscoélasticimétrie par propagation d’ondes mécaniques
Pierre LEMERLE

## Slide 2
PLAN
Notions de viscoélasticité
Comment mesurer les propriétés viscoélastiques des matériaux
Intérêt et limites de la méthode de propagation d’ondes
Extension de la méthode aux matériaux précontraints :
  Aspects théoriques
  Validation sur banc d’essai numérique (modèle EF MFront-Code_Aster)
Conclusion

## Slide 3
NOTIONS de BASE en VISCOELASTICITE
Matériaux dont la réponse à une sollicitation donnée comporte une partie instantanée et une partie différée (Larousse).
En régime harmonique, on représente le module d’Young par une valeur complexe :
L’amortissement est caractérisé par le déphasage entre E’ et E’’ (ou  et ). Il est mesuré par le facteur de perte :
ou l’angle de perte :

## Slide 4
MESURE des PROPRIETES VISCOELASTIQUES
1- Analyse Mécanique Dynamique-AMD (1950*) :
Un échantillon est soumis à une contrainte ou une déformation sinusoïdale de fréquence variable.
Méthode sub-modale : limitation en fréquence pour éviter tout phénomène de résonance (<1k Hz en pratique).
Mesure fréquence par fréquence.
* Rhéogoniomètre de Weissenberg, 1950. Rheovibron, 1958. ISO 6721: Plastics — Determination of dynamic mechanical properties

## Slide 5
2- Mesure par ultrasons (1950*) :
Un échantillon sous forme de barreau est traversé par une onde stationnaire ultrasonore. La fréquence est accordée sur un harmonique du 1er mode vibratoire de la barre. La fréquence de résonance est liée au module d’Young du matériau :
L’amortissement est déduit du facteur de surtension mesuré en faisant varier la fréquence d’excitation autour de la résonance.
Modèle d’amortissement visqueux constant.
MESURE des PROPRIETES VISCOELASTIQUES
* Guy Mayer, Jean Gigon. Mesure par ultrasons des constantes élastiques des solides. J. Phys. Radium, 1955, 16 (8-9), pp.704-706.

## Slide 6
3- Mesure par propagation d’onde mécanique (1954*) :
Un échantillon sous forme de barreau est traversé par une onde de choc. On déduit E(w) et d(w) de la fonction de transfert des déformations (vitesses, contraintes, etc) entre 2 passages de l’onde :
Hypothèse de linéarité : la grandeur mesurée se décompose en une somme infinie d’ondes sinusoïdale (décomposition de Fourier) :
METHODE de PROPAGATION
* Kolsky,H. The propagation of longitudinal elastic waves along cylindrical bars.Phil . Mag. 45, 712-26.
t

## Slide 7
Dans l’espace fréquentiel, chaque composante spectrale s’écrit sous forme polaire :
L’expression de la composante en 2 positions distinctes permet de déterminer la célérité de l’onde de pulsation w et son amortissement :
METHODE de PROPAGATION
d(w) et E(w) sont directement liés à a(w) et c(w) :

## Slide 8
Récapitulatif :
METHODE de PROPAGATION
Mesure de l’onde de déformation (ou autre grandeur mécanique)
aux positions x1 et x2 (ou alors l’onde incidente et son écho à la même position x)
Chart: 
Chart: 
Onde incidente
Echo

## Slide 9
Récapitulatif :
METHODE de PROPAGATION
Transformation de Fourier : FFT
Chart: 
Chart: 
Spectre onde incidente
Spectre écho

## Slide 10
Récapitulatif :
METHODE de PROPAGATION
Fonctions de Transfert
Chart: 
Chart: 
Célérité
Amortissement
Bande fréquentielle valide

## Slide 11
Avantages de la méthode de propagation :
Mesure la dispersion (propriétés viscoélastiques fonction de la fréquence)
Bande fréquentielle d’étude : gamme audiométrique  adaptée aux applications vibro-acoustiques
Rapidité des mesures : pas de balayage en fréquence
Appareillage très peu coûteux
METHODE de PROPAGATION
Difficultés :
Extensométrie (mesure des déformations), assez délicate avec des matériaux souples
Difficulté d’extruder des échantillons sous forme de barreau dans certains cas
Pas adapté à la mesure de matériaux précontraints

## Slide 12
Améliorations (2001*) :
Simplification du mesurage : mesure de la vitesse à l’aide de cellules phonolectrices (têtes de lecture HiFi)
Méthode robuste, simple et très économique
METHODE de PROPAGATION
P Lemerle, A. Berthelot. Study of phonography cartridges for determining the viscoelastic properties of materials by a wave propagation method. Noise Control Engineering Journal 49(5) · September 2001

## Slide 13
Améliorations (2002*) :
Adaptation de la méthode aux barreaux de faible longueur : méthode inverse dans le domaine temporel. Reconstruction et recalage de l’onde se propageant dans 2 milieux.
METHODE de PROPAGATION
* P Lemerle. Measurement of the Viscoelastic Properties of Damping Materials: Adaptation of the Wave Propagation Method to Test Samples of Short Length. Journal of Sound and Vibration, Volume 250, Issue 2, p. 181-196.
Mesure de la vitesse
Modèle de propagation (propriétés viscoélatiques de l’échantillon identifiées par recalage sur une fenêtre temporelle)
Cellule phono
Matériau de référence
Eprouvette
courte

## Slide 14
Améliorations (2017) :
Adaptation de la méthode aux barreaux précontraints.
Principe : reconstruire l’onde (supposée plane) se propageant dans un barreau de référence et dans un barreau comprimé
METHODE de PROPAGATION
vi
vt
vr1
vr2
x=l
x=l+L
x=0

## Slide 15
L’écriture des conditions limites à l’interface permet de calculer le coefficient de réflexion sous forme analytique :
  Continuité des vitesses
  Continuité des pressions
  Conservation de la longueur de l’éprouvette
METHODE de PROPAGATION
vi
vt
vr1
vr2
Longueur constante

## Slide 16
Récapitulatif de la méthode proposée :
Mesure de la vitesse en un point du barreau de référence
BANC D’ESSAI NUMERIQUE
Chart: 

## Slide 17
Récapitulatif de la méthode proposée :
Extraction de l’onde incidente
Chart: 
Chart: 
BANC D’ESSAI NUMERIQUE

## Slide 18
Récapitulatif de la méthode proposée :
Transformation de Fourier
BANC D’ESSAI NUMERIQUE
Chart: 

## Slide 19
Récapitulatif de la méthode proposée :
Calcul des échos par multiplication des termes de transports et coefficients de réflexion puis transformation de Fourier inverse. Superposition des échos dans le domaine temporel.
Paramètres : valeurs de célérité c et d’amortissement a du matériau de l’échantillon (ou des 2 matériaux) définies par intervalles de fréquences donnés.
BANC D’ESSAI NUMERIQUE
Chart: 
Onde incidente
Echo de l’interface
Echo en bout de barre
Echo principal
Echos internes de l’échantillon retransmis dans le barreau

## Slide 20
Chart: 
Récapitulatif de la méthode proposée :
Minimisation de l’écart entre la mesure et le calcul au sens des moindres carrés (algorithme génétique).
Les variables c(w) et a(w) sont identifiées par intervalles de fréquence lorsque le minimum est atteint.
BANC D’ESSAI NUMERIQUE
Mesure
Calcul
Chart: 

## Slide 21
Validation numérique de la méthode d’essai :
élaboration d’un modèle éléments finis du banc d’essai constitué du barreau de référence prolongé par un échantillon comprimé.
Le modèle doit prendre en compte l’écrasement de l’échantillon (grandes déformations)
Il doit aussi prendre en compte ses propriétés dissipatives (propriétés viscoélastiques)
 Une loi de comportement de type hyper-viscoélastique permet de satisfaire ces 2 exigences
BANC D’ESSAI NUMERIQUE

## Slide 22
Implémentation d’une loi de comportement hyper-viscoélastique dans MFront vers Code_Aster
Approche type série de PRONY (Maxwell généralisé) :
BANC D’ESSAI NUMERIQUE
avec
est déterminé par la LC hyperélastique de Signorini (fascicule R5.03.19)

## Slide 23
Construction d’un Modèle EF Code_Aster :
Modèle axisymétrique composé du barreau de référence (matériau HV1) et échantillon (matériau HV2)
1ère étape de calcul : écrasement quasi-statique de l’échantillon (déplacements imposés)
2ème étape de calcul : génération d’un choc en bout de barreau (forces imposées) et maintien de la compression par une LIAISON_SOLIDE
BANC D’ESSAI NUMERIQUE
On calcule l’évolution temporelle de la vitesse nodale à mi-longueur de barreau

## Slide 24
Résultats de simulation numérique : propagation de l’onde
BANC D’ESSAI NUMERIQUE

## Slide 25
Résultats de simulation numérique : zoom sur l’échantillon
BANC D’ESSAI NUMERIQUE

## Slide 26
Résultats de simulation numérique : identifications
BANC D’ESSAI NUMERIQUE
0 Compression
Compression : 5mm/30mm
Compression : 10mm/30mm
Chart: 
Chart: 
Chart: 

## Slide 27
Résultats de simulation numérique : identifications
BANC D’ESSAI NUMERIQUE
0 Compression
Compression : 5mm/30mm
Compression : 10mm/30mm
Chart: 
| 0-3300 | 3300-6600 | 6600-10000 | 10000+
 | 0.40567 | 10.2096 | 18.8931 | 0.34531
Chart: 
| 0-3300 | 3300-6600 | 6600-10000 | 10000+
 | 149.9028 | 155.9858 | 139.9276 | 40.5939
Chart: 
| 0-3300 | 3300-6600 | 6600-10000 | 10000+
 | 159.6237 | 153.8473 | 152.0649 | 98.0143
Chart: 
| 0-3300 | 3300-6600 | 6600-10000 | 10000+
 | 0.41676 | 8.9543 | 69.7497 | 80.3645
Chart: 
| 0-3300 | 3300-6600 | 6600-10000 | 10000+
 | 189.3515 | 187.265 | 186.32 | 90.72
Chart: 
| 0-3300 | 3300-6600 | 6600-10000 | 10000+
 | 4.8057 | 25.3643 | 8.4783 | 34.0546

## Slide 28
Résultats de simulation numérique : éléments de vérification
Valeur du module d’Young équivalent du matériau échantillon type SIGNORINI non-contraint en petites déformations :
Module d’Young identifié de l’échantillon non contraint (moyenne sur [0-10000 Hz]) :
BANC D’ESSAI NUMERIQUE

## Slide 29
Résultats de simulation numérique : éléments de vérification
Evolution des vitesses dans une section du barreau
BANC D’ESSAI NUMERIQUE
Chart: 
N170
N371
N567
N763
N959
N63
N1057
N861
N665
 Hypothèse d’onde plane satisfaite
N469

## Slide 30
Résultats de simulation numérique : simulation d’un test AMD avec un échantillon hyper-viscoélastique
BANC D’ESSAI NUMERIQUE
Détermination du module d’Young tangent E et l’angle de perte d par la méthode de Lissajous
a
b
c
Déplacement DY
Réaction base
Echantillon 2D (déformations planes)
comprimé (0,16.66% ou 33.33%)
soumis à des oscillations sinusoïdales
h
L

## Slide 31
Résultats de simulation numérique : comparaison des valeurs de propriétés viscoélastiques
BANC D’ESSAI NUMERIQUE
0 Compression
Compression : 5mm/30mm
Compression : 10mm/30mm
Chart: 
| 100 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100
 | 0.051867 | 0.48495 | 1.8269 | 3.7412 | 4.9137 | 6.107 | 7.6561 | 7.7461
 | 0 | 10.21
Chart: 
| 100 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100
 | 24617678.4 | 24998816.4 | 26303859.6 | 27961267.8 | 29640193.2 | 31228296 | 32688630 | 34010103
 | 32913198.9228 | 30926939.3328
Chart: 
| 100 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100
 | 0.066559 | 0.58008 | 2.0245 | 3.7243 | 5.291 | 6.5622 | 7.531 | 8.2494
 | 0 | 10.42
Chart: 
| 100 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100
 | 23646800 | 24091400 | 25366600 | 26943800 | 28467400 | 29782700 | 30867200 | 31740200
 | 26964012 | 29195712.48
Chart: 
| 100 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100
 | 0.049929 | 0.44001 | 1.5363 | 2.8265 | 4.0064 | 4.9643 | 5.7159 | 6.2651
 | 0 | 12.2
Chart: 
| 100 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100
 | 41697771.8 | 42301140 | 44489300.2 | 47318113.9 | 50290999.6 | 53108741.1 | 55682560.7 | 58107505.9
 | 37845000 | 51227442

## Slide 32
CONCLUSION
La méthode de propagation d’onde peut être étendue au cas d’échantillons de matériaux pré-contraints, moyennant des adaptations théoriques, notamment la redéfinition du coefficient de réflexion à l’interface des 2 matériaux
Précaution : l’appareillage de compression de l’échantillon doit avoir une masse négligeable par rapport à celle de l’échantillon sous peine de modifier les conditions de transmission d’ondes (conservation des quantités de mouvement  continuité des pressions)
Améliorations futures : augmenter la sensibilité en travaillant avec l’onde transmise et non plus l’onde réfléchie
BANC D’ESSAI NUMERIQUE